emco Bau Logo

**emco Bau**

emco DIPLOMAT Premium Con inserción Innova 522 P Innova

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | 522 P Innova |
| **Carga** | normal a intensa |
| **Perfil portador** | Fabricado en aluminio con aislamiento acústico en la parte inferior |
| **Color de perfil portante** | Con suplemento, disponible anodizado EV3 oro, C33 bronce, C35 negro o C31 acero inoxidable |
| **Altura aprox. (mm)** | 22 |
| **Superficie de tránsito** | La inserción Innova, especialmente adaptable, representa una óptica representativa y mejora la acústica de los espacios. |
| **Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.** | 5 , distanciador de goma |
| **Puertas giratorias** | Para puertas giratorias, nuestras alfombras de entrada están disponibles con una distancia entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005. |
| **Antirresbalante** | propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130 |
| **Colores** | 36.02 antracita |
|  | 36.03 gris |
|  | 36.01 negro |
| **Colores especiales** | Más colores seleccionables en nuestra actual colección de limpieza |
| **Reacción al fuego** | Clasificación ignífuga Cfl-s1 según la norma EN 1350 para el conjunto del Sistema de Alfombras de Entrada |
| **Unión** | mediante cable de acero plastificado |
| **Garantía** | 5 años de garantía |
|  | Las condiciones de la garantía se pueden consultar en: |
| **Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).** | Clasificación francesa VOC |
|  | LEEDv4 (outside North America) |
|  | BREAM Exemplary Level |
|  | Reglamento belga VOC |
|  | AgBB |
|  | MVV TB anexo 8,9 / ABG |
| **Material acumulado** | 100 % PA 6 (Poliamida) |
| **clase de exigencia** | Inserción adecuada al objeto 33 |
| **Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2** | buena 5 - -6 |
| **ResistenciadelcoloralafricciónISO105 X 12** | buena 4 - -5 |
| **Resistencia al gua ISO 105 E01** | buena 4 - -5 |
| **Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149** | 8,4 % |
| **Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149** | 51,7 % |
| **Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149** | 83,6 % |
| **Dimensiones** | Ancho de alfombra:……….mm (longitud de barra) |
|  | Fondo de alfombra:……mm (dirección de movimiento) |
| **Datos BIM** | Los datos BIM están disponibles para descargar en https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip |
| **Contacto** | emco Spain SLU Ctra. de L‘Hospitalet, Núm. 147 City Parc - Edif Atenas, 2º, 2ª 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) T 93 241 14 25 – F 93 251 61 32 e-mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com/es/ |