emco Bau Logo

**emco Bau**

emco DIPLOMAT Original Z wkładką rypsową 522 R

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 522 R |
| **Obciążenie** | normalne i duże |
| **Profil nośny** | Wykonane z aluminium z izolacją akustyczną od spodu |
| **Kolor profilu nośnego** | Za dopłatą kolory anodowane: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31 |
| **Wysokość ok. (mm)** | 22 |
| **Powierzchnia do chodzenia** | Wpuszczane, wytrzymałe, odporne na działanie czynników atmosferycznych pasma rypsu |
| **Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)** | 5 mm, rozpórka gumowa |
| **Drzwi obrotowe** | Do drzwi obrotowych nasze wycieraczki dostępne z prześwitem profili 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005. |
| **Ochrona przeciwpoślizgowa** | Właściwość antypoślizgowa R 11 wg DIN 51130 |
| **Kolory** | Antracytowy nr 200 |
|  | Brązowy nr 485 |
|  | Jasnoszary nr 220 |
|  | Czerwony nr 305 |
|  | Piaskowy nr 430 |
| **Zabezpieczenie przeciwpożarowe** | Wkładki rypsowe jasnoszare i antracytowe o odporności na ogień Cfl-s1 zgodnie z EN 13501 w dostępne na zamówienie (za dodatkową opłatą). |
| **Połączenie** | przez linkę stalową pokrytą tworzywem sztucznym |
| **Gwarancja** | 4 lata gwarancji |
|  | Warunki gwarancji znajdziesz pod: |
| **Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard)** | Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych |
|  | LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna) |
|  | BREAM Przykładowy poziom |
|  | Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych |
|  | AgBB |
|  | MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG |
| **Włókno poliamidowe** | 100 % PP (polipropylen) |
| **Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2** | dobry 6 |
| **Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12** | dobry 4 |
| **Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01** | dobry 5 |
| **wymiary** | Szerokość wycieraczki:…………mm ( długość profilu) |
|  | Głębokość wycieraczki:…………mm ( w kierunku ruchu) |
| **Dane BIM-owe** | Dane BIM są dostępne do pobrania pod adresem https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip. |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) Telefon: 0591/9140-500 · Faks: 0591/9140-852 e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com |