

**emco Bau**

Sauberlauf SCRATCH2 Fliesen

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | SCRATCH2 Fliesen |
|  | für innenliegende Verlegung |
| **Konstruktion** | Tufting-Velours 1/8'' |
| **Polnutzschicht** | 100% Polyamid ECONYL |
| **Trägermaterial** | Polyestervlies |
| **Rückenbeschichtung** | Bitumen |
| **Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)** | 750 g/m² |
| **Gesamtgewicht (g/m²)** | 3850 g/m² |
| **Gesamthöhe (mm)** | 9 mm |
| **Brenn-/Brandverhalten** | Bfl-s1 |
| **Gleitwiderstand** | DS (EN 13893) |
| **Zertifikate** | CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen) |
| **Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2** | ≥7 |
| **Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12** | ≥4 |
| **Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01** | ≥4 |
| **Lieferform Fliese** | ca. 50 x 50 cm ohne Rand (mit Bitumen-Beschichtung) |
| **Produktmerkmal** | Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme |
| **Marke** | emco |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com |